湖南丰化材料发展有限公司

一水醋酸铜检测报告

| 送样日期 | 2023-10-25 | 完成日期 | 2023-10-25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 一水醋酸铜 | 样品数量 | 134克 |
|  | 批次 |  |  |
|  | 签发日期 | 2023年10月26日 |  |

| 检测项目 | 检测标准% | 检测结果% |
| --- | --- | --- |
| 含量 | ≥99 | 99.85 |
| 水不溶物 | ≤0.5 | 0.01 |
| 铜 | ≥31 | 31.56 |
| 氯 | ≤0.05 | 0.002 |
| 硫酸盐 | ≤0.01 | 0.004 |
| 钠 | ≤0.05 | 0.001 |
| 钾 | ≤0.05 | 0.003 |
| 铅 | ≤0.005 | 0.001 |
| 钙 | ≤0.01 | 0.0004 |
| 铁 | ≤0.005 | 0.0001 |
| 镍 | ≤0.01 | 0.0001 |

检验员：王美华                           审核：肖伟