产 品 质 量 证 明 书

CERTIFICATE OF QUALITY

品        名：铟丝                              执 行 标 准： YS//T276-2011

COMMODITY:                                     STANDARD:

证 书 编 号：                                   日     期： 2020年02月23日

THE    No.                                       DATE:

| 生产批号: 20200223（1） BATACH NO. | 数量：10箱 QUANTITY: | 重：100KG NET WEIGHT: |
| --- | --- | --- |
| 物 理 参 数 |  |  |
| 规格：I≥99.995%φ1.0mm 熔点：156℃ 费电：2070℃ 密度：7.3gm3cm 保质期：1年 |  |  |
| 化 学 成 份 ( %) |  |  |
| 含量：In ≥ 99.995% 杂质含量：（ppm） Cu:0.7 Cd: 0.8 Sn:3.0 Al:0.5 Tl:1.5 Zn:0.5 Fe:0.5 Pb:4.2 As:1.0 Bi:1.0 Ni:0.5 |  |  |

检验员：                                核验员：

INSPECTOR                              CHECK